Shell Helix Super

Высококачественнoе моторное масло для автомобилей

Shell Helix Super - высококачественный смазочный материал для надежной защиты любого автомобиля.

Представляет собой смесь высокоиндексных минеральных базовых масел Shell и композиции эффективных присадок. Это обеспечивает надежную защиту Вашего автомобиля в любых условиях.

Область прменения

- Любые безнаддувные, инжекторные, тур-бонаддувные и многоклапанные двига-тели легковых автомобилей, работающие на бензине, дизельном топливе или сжиженном газе.

Преимущества

- Надежная защита

Масла Shell Helix Super обеспечивают всесезонную защиту всех автомобилей в любых условиях

- Может применяться в турбированных и многоклапанных двигателях, в т.ч. с катализаторами Превосходит требования промышленных стандартов.

- Низкий расход масла

Использование качественных базовых масел с низкой испаряемостью снижает расход масла

Спецификации

Shell Helix Super может использоваться в технике, на которую распространяются следующие спецификации:

API 		 - SJ/CF

АСЕА 		 - А2-96/ В2-96

Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы Шелл.

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и произ-водственной гигиены, а также надле-жащем использовании в рекомендуемых областях применения Helix Super не пред-ставляет угрозы для здоровья и опас-ности для окружающей среды. Избегайте попадания масел на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными рукавица-ми/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопас-ности продукта.

Типичные физико-химические характеристики

| Показатель | Метод | 10W-40 | 15W-40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кинематическая вязкость, мм2/с при 40 (C 100 (C | ASTM D 445 | 96.8 14.3 | 105.4 14.9 |
| Индекс вязкости | ISO 2909 | 155 | 132 |
| Плотность при 15(C, кг/м3 | ASTM D 4025 | 874 | 885 |
| Температура вспышки в открытом тигле, (C | ISO 2592 | 210 | 220 |
| Температура застывания, (C | ISO 3016 | -33 | -30 |

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее 	                 время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell.